上海源聚生物科技有限公司

公司地址：上海市徐汇区漕溪四村64号（兆嘉苑，商铺）  邮政编码：200235

电  话：021-64750301，64750302,   64750277

传  真：021-64750301，64750302  网 址：http:// www.yjbiotech.cn

聚丙烯酸树脂IV质量报告

成品名称: 聚丙烯酸树脂IV            批号：180520

| 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 性状 | 应为淡黄色颗粒,有特臭 | 应为淡黄色颗粒,有特臭 |
| 黏度mpa.s | 应为5~20 | 15 |
| 碱值 | 应为162.0—198.0 | 169.4 |
| 【检查】 |  |  |
| 溶液的颜色 | 应不得过0.20 | 0.14 |
| 干燥失重 | 应不得过4.0 | 1.8 |
| 砷盐 | 应不得过0.0002 | 符合规定 |
| 重金属 | 应不得过百万分之十 | 符合规定 |
| 微生物限度 | 应符合规定 | 符合规定 |